ALUPROF MB-59HS – Aluminium hefschuifamen met 2 of 3 rails, voor één of twee openschuivende raamdelen

Korte beschrijving

Schuiframen MB-59 HS ST en MB-59 HS HI, kozijnen en vleugels samengesteld uit thermisch onderbroken aluminium profielen. Driekamerconstructie, met een centrale isolerende kamer met brede warme afstandhouders.

Materialen:

-	Basismateriaal profielen:		100 % recycleerbaar aluminium

-	Thermische isolator:		Polyamide, versterkt met 25% glasvezel.

-	Materiaal afdichtingsprofielen:	soepel EPDM (volgens TV 221)

-	Oppervlaktebehandeling:	gepoederlakt of geanodiseerd.

Afmetingen:

-	Bouwdiepte profiel 2 rails:	120 mm.

-	Bouwdiepte profiel 3 rails:	199 mm.

-	Maximale afmetingen vleugel:	H tot 2800 mm, L tot 3300 mm.

-	Maximaal gewicht vleugel:	300 kg.

Het gamma omvat zowel kozijnen voor tweerailssysteem als voor drierailssysteem, waardoor dubbele en driedubbele schuiframen mogelijk zijn, tot een breedte van 3 x 3,3 m.

Met een standaard onderprofiel is de systeemhoogte onderaan (kader+vleugel) 119,5 mm. Met een verlaagd onderprofiel is de systeemhoogte onderaan (kader+vleugel) 91 mm. Dit verlaagde onderprofiel zorgt er dus voor dat de toegang makkelijker wordt.

Mechanische weerstand en stabiliteit:

-	Weerstand tegen windbelasting (STS 52:2005): klasse C3 (NBN EN 12210:2000 + /AC:2002)

Hygiëne, gezondheid, milieu:

-	Waterdichtheid (STS 52:2005):	klasse 9A (600 Pa) (NBN EN 12208:2000).

-	Luchtdoorlatendheid (STS 52:2005):	klasse 3 (NBN EN 12207:2000)

Energiebesparing en warmtebehoud:

-	Warmtedoorgangscoëfficiënt (NBN EN ISO 10077-2:2012): Uf = 1,8 W/(m².K) voor basisuitvoering