## 75.32.40.	Lichtstraten, systemen, alg., voor utiliteitsbouw

### 75.32.40.¦43.	Lichtstraten, systemen, PVC/aluminium / PC, voor utiliteitsbouw  VELUX COMMERCIALV VELUX COMMERCIAL

Vario Therm – lichtstraatsysteem met thermische onderbreking, draagstructuur in PVC/aluminium en PC kanaalplaten

##### .10.	OMVANG

###### .12.	De werken omvatten:

-	Het opmeten ter plaatse van de dagmaten en andere nodige afmetingen.

-	De fabricatie, de levering en plaatsing van lichtstraten samengesteld uit thermisch onderbroken profielen in geëxtrudeerd aluminium en kanaalplaten in PC.

-	De levering en de plaatsing van de opstanden, bevestigingsmiddelen, doorvalbeveiliging, … zoals hieronder omschreven.

-	De levering en plaatsing van het hang- en sluitwerk [beslag en toebehoren], d.w.z. van de toebehoren voor het bedienen, equilibreren, afhangen, sluiten en vergrendelen.

Pro Memorie: De hoofdaannemer zorgt voor de plaatsing van de opstand, de montageploeg van de fabrikant van de lichtstraten zorgt voor de levering en montage van de lichtstraatsecties op de opstand.

###### .13.	Tevens in deze post inbegrepen:

-	Het opvullen van de kieren tussen lichtstraten en dak- en plafondopbouw met een aangepast materiaal.

-	Het verwijderen van het afval afkomstig van de werken.

-	…

###### .14.	Niet in deze post inbegrepen:

-	Bouwkundige afwerking binnenzijde (wand- en plafondafwerking) na plaatsen van de lichtstraat

-	…

###### .16.	Belangrijke opmerking:

De elementen en hun hulpstukken maken deel uit van één systeem en vormen bij de verwerking één geheel. De stukken komen verplicht van dezelfde fabrikant.

##### .20.	MEETCODE

###### .22.	Meetwijze:

.22.10.	Meeteenheid:

.22.11.	Nihil: [1]

#●	Inbegrepen opties.

.22.16.	Statistische eenheden:

.22.16.10.	Per stuk. [st]

●	Opstanden.

●	Lichtstraatsecties.

●	Kopafwerking.

●	Aansturing, met motor of pneumatisch

●	Doorvalbeveiliging.

.22.20.	Opmetingscode:

-	Per stuk volgens type en afmetingen.

De maten zoals aangegeven op de plannen en meetstaat zijn louter indicatief. De afmetingen worden voorafgaandelijk uitvoerig gecontroleerd door de aannemer.

…

##### .30.	MATERIALEN

.30.10.	Systeemeigenschappen:

Lichtstraten voor lichttoevoer bij platte of licht hellende daken (≤15°), opgebouwd uit een frame in een combinatie van PVC profielen met aluminiumafdekkappen, met kanaalplaten in meerwandige polycarbonaat. De kanaalplaten worden geplaatst in het aluminium frame en zo geleverd als voorgemonteerde cassettes.

Door het gebruik van PVC in de draagprofiel hebben deze lichtstraten een thermische ontkoppeling en dus verbeterde thermische prestaties aan de randen.

Geschikt voor dakopeningen met breedtes van 1.200 mm tot 11.200 mm en in elke gewenste lengte.

De lichtstraten zijn het onderwerp van ETA-15/0595. De lichtstraatsecties worden gefabriceerd volgens ISO 9001.

Bovenop de secties met RW- voorziening worden aan beide zijden winddeflectoren in aluminium voorzien (in overleg met de fabrikant van de lichtstraatsecties).

###### .31.	Algemene kenmerken of eigenschappen v/h. systeem:

.31.20.	Basiskenmerken:

#.31.21	[VELUX COMMERCIAL]

-	Leverancier:	VELUX COMMERCIAL

-	Type:	VARIO Therm lichtstraten

#.31.22.	[neutraal]

###### .31.30	Kenmerken of eigenschappen van de samenstellende onderdelen:

.31.31.	Eigenschappen opstand:

Variant 1

-	Type:	zelfdragende opstand.

-	Materiaal:	metaal, geïsoleerd met steenwol.

Variant 2

-	Type:	niet-zelfdragende opstand.

-	Materiaal:	metaal, geïsoleerd met steenwol.

Variant 3

-	Type:	opstand niet voorzien door de fabrikant van de lichtstraten.

Vervolg

.31.32.	Eigenschappen draagstructuur

-	Materiaal dragende profielen:	onderboog in PVC met aluminium afdekkap EN AW-6060 T66 (EN 15088).

-	Materiaal afdekprofielen:	bovenboog in aluminium EN AW-6060 T66 (EN 15088).

-	Principedoorsnede:	(noot: meerdere varianten mogelijk)

-	Materiaal zijprofielen:	profielen in PVC met aluminium afdekkap EN AW-6060 T66 (EN 15088).

-	Detail zijprofielen:	(noot: meerdere varianten mogelijk)

-	Afmetingen profielen:	afhankelijk van de overspanning, zie plannen.

-	Materiaal afdichting:	soepel profiel in EPDM.

-	Schuimtape:	polyethyleenschuim, dichtheid 65 kg/m3 (DIN EN ISO 8457)

.31.33.	Eigenschappen kanaalplaten:

Variant 1

-	Type:	dubbelwandige kanaalplaat PC 10/4 + GFK + PC 10/4

-	Materiaal:	Polycarbonaat

-	Totale dikte:	22 mm

-	Thermische prestaties, U-waarde:	1,54 W/(m2K)

-	Lichttransmissie:	volgens gegevens meetstaat.

-	Prestaties bij externe brand:	b roof t1 (NBN EN 13501-5)

-	Geluidsreductie-index:	27 dB

Variant 2

-	Type:	dubbelwandige kanaalplaat PC 10/4 + PC 10/4

-	Materiaal:	Polycarbonaat

-	Totale dikte:	22 mm

-	Thermische prestaties, U-waarde:	1,50 W/(m2K)

-	Lichttransmissie:	volgens gegevens meetstaat.

-	Geluidsreductie-index:	 24 dB.

Variant 3

-	Type:	dubbelwandige kanaalplaat PC 10/4 + GFK + PC 10/4 DI

-	Materiaal:	Polycarbonaat

-	Totale dikte:	32 mm

-	Thermische prestaties, U-waarde:	1,20 W/(m2K)

-	Prestaties bij externe brand:	b roof t1 (NBN EN 13501-5)

-	Lichttransmissie:	 volgens gegevens meetstaat.

-	Geluidsreductie-index:	 27 dB.

Variant 4

-	Type:	dubbelwandige kanaalplaat PC 16/7 + GFK DI

-	Materiaal:	Polycarbonaat

-	Totale dikte:	32 mm

-	Thermische prestaties, U-waarde:	1,39 W/(m2K)

-	Prestaties bij externe brand:	b roof t1 (NBN EN 13501-5)

-	Lichttransmissie:	 volgens gegevens meetstaat.

-	Geluidsreductie-index:	 volgens gegevens meetstaat.

Variant 5

-	Type:	dubbelwandige kanaalplaat PC 10/4 + PC 4/2 + PC 10/4 DI

-	Materiaal:	Polycarbonaat

-	Totale dikte:	32 mm

-	Thermische prestaties, U-waarde:	1,16 W/(m2K)

-	Lichttransmissie:	 volgens gegevens meetstaat.

-	Geluidsreductie-index:	24 dB.

Variant 6

-	Type:	dubbelwandige kanaalplaat PC 10/4

-	Materiaal:	Polycarbonaat

-	Totale dikte:	10 mm

-	Thermische prestaties, U-waarde:	2,50 W/(m2K)

-	IR-controle:	optie, zie meetstaat.

-	Lichttransmissie:	volgens gegevens meetstaat.

-	Geluidsreductie-index:	volgens gegevens meetstaat.

Variant 7

-	Type:	dubbelwandige kanaalplaat PC 10/4 + non woven + PC 10/4

-	Materiaal:	Polycarbonaat

-	Totale dikte:	22 mm

-	Thermische prestaties, U-waarde:	… W/(m2K)

-	Lichttransmissie:	 volgens gegevens meetstaat.

-	Geluidsreductie-index:	 volgens gegevens meetstaat.

Variant 8

-	Type:	dubbelwandige kanaalplaat PC 10/4 + PC 10/4 DI

-	Materiaal:	Polycarbonaat

-	Totale dikte:	32 mm

-	Thermische prestaties, U-waarde:	1,31 W/(m2K)

-	Lichttransmissie:	 volgens gegevens meetstaat.

-	Geluidsreductie-index:	 24 dB / volgens gegevens meetstaat.

Variant 9

-	Type:	dubbelwandige kanaalplaat PC 16/7

-	Materiaal:	Polycarbonaat

-	Totale dikte:	16 mm

-	Thermische prestaties, U-waarde:	1,82 W/(m2K)

-	IR-controle:	optie, zie meetstaat.

-	Lichttransmissie:	 volgens gegevens meetstaat.

-	Geluidsreductie-index:	 volgens gegevens meetstaat.

Variant 10

-	Type:	…

…

Vervolg

.31.34.	Eigenschappen verbindingselementen:

-	Aansluiting draagprofiel op afdekprofiel:	blindklinknagels diam. 4,8 x 11,5 mm.

-	…

.31.35.	Eigenschappen lichtstraatsecties:

Een lichtstraat wordt samengesteld uit meerdere elementen, de opbouw wordt aangegeven op de plannen en in de meetstaat. Volgende types zijn mogelijk:

-	Type:	standaard vaste sectie.

-	Type:	sectie met half luik (zijklep) voor ventilatie en RWA (opening 130°).

-	Type:	sectie met half luik (zijklep) met dwarsbalk voor ventilatie en RWA (opening 130°).

-	Type:	sectie met dubbele klep voor ventilatie en RWA (opening é x 95°).

-	Type:	sectie met volledig luik voor ventilatie en RWA (opening 165°).

RWA = Rook- en warmteafvoer.

.31.36.	Eigenschappen kopafwerking lichtstraten:

De afwerking van de kopse kanten van een lichtstraat wordt aangegeven op de plannen en in de meetstaat. Volgende types zijn mogelijk:

-	Type:	standaard vast paneel.

-	Type:	paneel met opening voor ventilatie en rook- en warmteafvoer.

-	Ventilatievoorziening:	…

.31.37.	Eigenschappen doorvalbeveiliging:

-	Omschrijving:	type LB-DSL veiligheidsnet in gegalvaniseerd staal, bevestigd met klemmen op de bovenzijde van de opstand.

-	Montage:	onder de draagstructuur.

-	Maaswijdte:	90 mm x 100 mm.

-	Doorvalveiligheid:	conform GS-BAU-18:2015-02, met DGUV-testcertificaat

.31.38.	Eigenschappen hang- en sluitwerk:

-	….

-	Aansturing:	Volgens melding in de meetstaat, ofwel gemotoriseerd, ofwel pneumatisch. Conform de gegevens in de studie van de fabrikant van de lichtstraten.

.31.50.	Prestatiekenmerken:

.31.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

-	Toegestane belasting RWA luik:	van SL500 tot SL1.000, afhankelijk van formaat en luiktype.

-	Constructiesterkte Snowload (Standaard): van 0,65 kN/m² tot 2,50 kN/m², volgens type.

-	Constructiesterkte Windload (Standaard): van 0,65 kN/m² tot 0,95 kN/m², volgens type.

.31.52.	ER2 Brandveiligheid:

- Brandgedrag draagprofielen:	klasse A1(EN 13501-1)

- Brandgedrag afdekprofielen:	klasse A1(EN 13501-1)

- Brandgedrag kanaalplaten:	klasse E

- Brandgedrag glasvezelmat:	klasse E

- Brandgedrag verbindingsprofiel:	klasse E

- Brandgedrag schuimtape:	klasse E

##### .40.	UITVOERING

###### .42.	Algemene voorschriften:

De uitvoering gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant.

###### .43.	Uitvoeringswijze:

.43.10.	Detailplan:

Plaatsing zoals aangeduid op de plannen.

Indien de bovenkant van de opstand niet licht hellend (8°) is, wordt een correctieprofiel voorzien door de aannemer.

.43.20.	Montage:

De montagevoorschriften van de fabrikant zullen strikt worden gevolgd.

Het geheel is zodanig geconstrueerd dat eventueel hemelwater perfect naar het dakvlak wordt afgevoerd. Eventueel condenswater wordt via voorgeboorde gaten naar het dak afgevoerd. Alle voorzieningen worden getroffen opdat de constructie vrij kan uitzetten of krimpen.

##### .50.	COÖRDINATIE

###### .55.	Met andere posten:

.55.30.	Deel 3 - Dakwerken:

De dakafwerking en dakbekleding moet aanwezig zijn alvorens de lichtstraat kan worden geplaatst.

.55.80.	Deel 8 - Afwerkingen:

.55.83.	Lot 83 - Plafondafwerkingen [naast pleisterwerk]

…

##### .60.	CONTROLE- EN KEURINGSASPECTEN

###### .61.	Voor levering:

.61.10.	Voor te leggen documenten:

.61.16.	Volledig gedetailleerde documentatie:

Bij de aanbesteding wordt een duidelijke documentatie voorgelegd, alsook de vereiste montagedetails.

De lichtstraten zijn het onderwerp van ETA-15/0595, deze wordt voorgelegd.

# Velux Commercial - posten voor de meetstaat

Vario Therm – lichtstraatsysteem met thermische onderbreking, draagstructuur  in PVC/aluminium en PC kanaalplaten

#### #P1	Opstand, zelfdragend, van de fabrikant [afmetingen]	VH	[st]

#### #P2	Opstand, niet-zelfdragend, van de fabrikant [afmetingen]	VH	[st]

#### #P3	Vaste sectie [afmetingen] [type kanaalplaat]	VH	[st]

#### #P4	Sectie met half luik voor ventilatie en RW [afmetingen] [type kanaalplaat]	VH	[st]

#### #P5	Sectie met half luik en dwarsbalk voor ventilatie en RW [afmetingen] [type kanaalplaat]	VH	[st]

#### #P6	Sectie met volledig luik voor ventilatie en RW [afmetingen] [type kanaalplaat]	VH	[st]

#### #P7	Sectie met twee halve luiken voor ventilatie en RW, [afmetingen] [type kanaalplaat]	VH	[st]

#### #P8	Kopafwerking, vast paneel [afmetingen] [type kanaalplaat]	VH	[st]

#### #P9	Kopafwerking met ventilatie [afmetingen] [type kanaalplaat] [type ventilatie]	VH	[st]

#### #P10	Motorisatie, elektrisch [type] 	VH	[st]

#### #P11	Pneumatische aansturing [type] 	VH	[st]

#### #P12	winddeflectoren [per set van twee]	VH	[st]

#### #P13	Doorvalbeveiliging	VH	[st]

# Normen en referentiedocumenten

.31.32.	Eigenschappen draagstructuur

> EN 15088 : - Aluminium producten voor constructieve toepassingen

.31.51.	ER1 Mechanische weerstand en stabiliteit:

> NBN EN 14351-1:2006 +A2:2016- NL - Ramen en deuren - Productnorm, prestatiekenmerken - Deel 1: Ramen en buitendeuren voor voetgangers

> NEN 6702:2007- NL - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 - Belastingen en vervormingen [3e uitg.] [ICS 91.080.01]

>	NBN EN 1991-1-1:2002 - R - NL,FR,EN,DE  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Dichtheden, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen (+ AC:2009) = EN 1991-1-1:2002 + /AC:2009 [1e uitg.] [ICS: 91.010.30]

>	NBN EN 1991-1-1 ANB:2007 - R - NL,FR  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen - Nationale belgische bijlage [2e uitg.] [ICS: 91.010.30]

>	NBN EN 1991-1-1/AC:2009 - R - x  - Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-1 : Algemene belastingen - Dichtheden, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen = EN 1991-1-1/AC:2009 [1e uitg.] [ICS: 91.010.30]

>	NEN 3660:1988 - NL - Gevelvullingen - Luchtdoorlatendheid, stijfheid en sterkte - Beproevingsmethoden [2e uitg.] [ICS 91.060.10, 91.060.50, 91.100.60]

>	Vervangen door: NEN-EN 12114:2000, NEN-EN 12155:2000 deels, NEN-EN 12211 deels, NEN-EN 1026:2000 deels, NEN-EN 12153:2000 deels.

> NBN EN 15088:2006 - Aluminium producten voor constructieve toepassingen

31.53.	ER3 Hygiëne, gezondheid, milieu:

>	NEN-EN 12155:2000 - EN - Vliesgevels - Waterdichtheid - Laboratoriumbeproeving onder statische druk [1e uitg.] [ICS: 91.060.10]

>	NEN-EN 1026:2000 - EN - Ramen en deuren - Luchtdoorlatendheid - Beproevingsmethode [1e uitg.] [ICS: 91.060.10]

VELUX COMMERCIAL

Boulevard de l’Europe 121

1301 Bierges

Tel.: +32 (0)10 142091

info@veluxcommercial.e

https://commercial.velux.be